orangeJet Jessup Tenacious Tac 1

Folie polimerica autoadeziva pentru toate suprafețele "greu de lipit" cu cea mai recentă tehnologie de lipire a cauciucului

Material PVC polimeric

Culoare / finisaj alb / mat

Grosime (fără hârtie și adeziv, ISO 4593) 80 μm

Adeziv adeziv de cauciuc, transparent, cu aderență foarte mare, 25 μm

Putere adezivă (FINAT TM 1) 105 N/100 mm

Hârtie de degajare PE dublu, 140 g

Greutate 320 g/m²

Imprimabilitate solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-polimerizat, SilkScreen

Perioada de valabilitate / Condiții de depozitare 18 luni în ambalajul original

Aplicație 18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % umiditate relativă

Descrierea produsului

Folia dumneavoastră "hi-tack" eșuează din nou pe o suprafață dificilă? Atunci familia orangeJet Tenacious Tac este soluția.

Tenacious Tac 1 dispune de un adeziv din cauciuc de 25μm pentru a vă lipi cu ușurință mesajul pe materiale plastice cu consum redus de energie, acoperite cu pulbere, metale, și alte substraturi accidentate. Adezivul este conceput pentru a adera mai bine și mai rapid la terenuri dificile decât la metalul lustruit. Acest lucru face ca aceasta folie să fie soluția atunci când altele eșuează.

Tenacious Tac este, de asemenea, disponibil în versiunea TT2 cu adeziv de 50μm și până la

125N/100mm forță adezivă și TT4 cu adeziv de 100μm și până la 160N/100mm forță adezivă.

Aplicație